** FICHA TÉCNICA**

**HIDROREPELENTE Ref.1055**

**TIPO**

Trata-se de um produto formulado com base em emulsões acrílicas com elevado poder de penetração nas superfícies.

**UTILIZAÇÃO**

Especialmente concebido para aplicar em diversos materiais de construção, tais como, tijolo, revestimento de cimento, pedras naturais, fibrocimento ou tijoleira não vidrada.

**PROPRIEDADES**

- Facilidade de aplicação

- Hidrofugo

- Não forma filme

- Ausência de cheiro

- Deixa respirar o suporte

- Elevada resistência à alcalinidade

- Retarda o aparecimento de algas e musgos

- Repelente à água

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Incolor |
| **DENSIDADE** | 1,0 +- 0,02 (g/m2) |
| **SECAGEM (20º)** | Ao tacto: 40 minutos | Em profundidade: 3h – 4h |
| **RENDIMENTO** | 14 a 16 m2 |
| **VISCOSIDADE** | 62+- 5 KU (a 23ºc) |
| **COV’S** | 1,8g/Lts |
| **MASSA VOLUMICA** | 0,98 a 1,092g/l m2 |

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

Verificar se as superfícies se encontram bem secas e isentas de poeiras e gorduras.

**Pintura:** Deve escovar-se previamente a superfície a pintar (rebocos ou estuques) e lavar. Deixar secar e prosseguir o esquema de pintura.

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO E SISTEMAS DE PINTURAS**

**Sistema de pintura:** trincha ou rolo.

**Demãos aconselhadas:** duas demãos.

**Diluição:** com água.

- 1ª demão: 20%

- 2ª demão: máximo 10%

**Intervalo entre demãos:** 3 a 4 horas (em ambiente seco)

**LAVAGEM DO EQUIPAMENTO**

Com água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 1Lt, 5Lts e 15Lts.

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

Actualizada em 27-01-14