** FICHA TÉCNICA**

**NIVACRIL MT Ref.1013**

**Tinta plástica acrílica pura mate - Exterior**

**TIPO**

Baseado em co polímeros acrílicos puros, de forte aderência aos substratos, elevado rendimento, resistência à intempérie e boa permanência das cores.

O comportamento anti-bactericida e fungicida deve-se à incorporação de um agente de protecção, isento de metais, que proporciona elevada barreira à agressão do filme, resistindo aos ataques de fungos, algas e outras bactérias.

**UTILIZAÇÃO**

É recomendada para acabamentos que requerem longevidade em exteriores, onde o acabamento pretendido é pormenorizado e com aspecto mate.

Para melhor aplicação, as superfícies devem estar isentas de gorduras, poeiras e humidades.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Branco | Outras |
| **ASPECTO** | Viscoso |
| **BRILHO** | Mate |
| **DENSIDADE (20º)** | + - 1.40 |
| **SECAGEM (20º)** | 30 m - 1h |
| **VISCOSIDADE (20º) Brookfield (RVF)** | 10000 cps |
| **INFLAMABILIDADE** | Nula |
| **RENDIMENTO** | 8-10m2/ P/L |
| **ESTABILIDADE EM STOCK** | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

**PROCESSOS DE APLICAÇÂO**

Aplica-se à trincha e/ou rolo ou pistola especial, em duas ou mais demãos.

**SISTEMAS DE PINTURA**

Sobre reboco novo:

Escovar as paredes e aplicar uma demão de primário NIVALITE (Refª 1038), diluído com 5% de diluente (Refª 1036). Deixar secar 24h.

Aplicar a 1ª demão NIVACRIL MT (Refª 1013) diluída com 10-15% de água e deixar secar, no mínimo, 4h.

A 2ª e 3ª demãos devem ser diluídas com 5% água e aplicadas, com igual intervalo de tempo, em condições atmosféricas favoráveis.

Sobre superfícies velhas e/ou caiadas:

Escovar bem a tinta velha e raspar a superfície mal aderente.

Lavar as paredes com jacto de água forte. Descontaminar com o aditivo desinfectante (Refª 1062) e deixar actuar 24h. Lavar a superfície com água e deixar secar as paredes.

Aplicar o primário de aderência NIVALITE (Refª 1038) diluído com 5% diluente (Refª 1036) e deixar secar 24h.

Proceder à aplicação da 1ª demão de NIVACRIL MT (Refª 1013), com a tinta diluída com 10-15% água. A 2ª e 3ª demãos, devem ter intervalos de tempo de 4h, em condições atmosféricas favoráveis.

Não aplicar os materiais em dias chuvosos, muito quentes ou com temperaturas muito baixas.

**LAVAGEM DO EQUIPAMENTO**  
Água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 1L, 5Lts e 15Lts.

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/**c**) **40** g/l (2010)

Este produto contém no máx: **36.00** g/l COV, no produto pronto a usar.

Actualizada em 20/01/2015