** FICHA TÉCNICA**

**NIVAFLEX AC Ref.1010**

**Membrana elástica acetinada**

**TIPO**

Produto baseado num copolímero acrílato especial, com alto poder de resistência à água e pigmentos seleccionados, de modo a proporcionar filmes flexíveis e impermeabilizantes, com efeito decorativo e de alta resistência no exterior, nomeadamente aos raios UV, aos alcalis e na generalidade a todos os agentes atmosféricos.

**UTILIZAÇÃO**

Sobre fachadas e paredes exteriores, com duas ou três demãos, quer em pinturas novas ou repinturas.

Aderência sobre todos os materiais, incluindo os mais polidos, ex.: mosaicos, pastilhas vidradas, caleiras em PVC, etc.

Fácil aplicação e forte poder impermeabilizante. Grande capacidade na resistência às dilatações dos materiais convencionais, usados na construção civil.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Branco / Outras |
| **ASPECTO** | Viscoso |
| **BRILHO** | Acetinado |
| **DENSIDADE (20º)** | + - 1.28/ |
| **SECAGEM (20º)** | 30 m – 1h |
| **VISCOSIDADE (20º) Brookfield (RVF)** | 28000 - 32000 cps |
| **INFLAMABILIDADE** | Nula |
| **RENDIMENTO** | 1L P/ 4-6m2 (demão) |
| **ESTABILIDADE EM STOCK** | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

**PROCESSOS DE APLICAÇÂO**

Aplica-se à trincha e/ou rolo de pêlo.

**CONSIDERAÇÕES DE PRÉ – APLICAÇÃO**

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras e humidades. Deve evitar-se o tempo húmido e chuvoso. Também devem ser evitadas temperaturas demasiado baixas e geladas no Inverno, assim como muito quentes no verão. Aconselhamos aplicações com temperaturas entre os 10-25ºc.

Aplicar este produto no sistema cruzado, para colmatar eventuais crateras ou micro-bolhas de ar existentes no filme, deixado da demão precedente, evitando assim possíveis rupturas na película.

**SISTEMAS DE PINTURAS**

Sobre superfícies novas:

O reboco deve estar seco e curado.

Aplicar uma demão do primário NIVALITE (Refª 1038), conforme descrito na embalagem ou diluído até 5% com o Diluente p/ Nivalite (Refª 1036). Deixar secar 24h.

Aplicar a 1ª demão diluída com 10% água. Repetir o processo na 2ª e 3ª demãos, ou diluir, no máximo, até 2%, com água, com intervalos de 24h.

Sobre pinturas velhas e caiações:

Deve fazer-se uma raspagem do filme velho ou decapagem com jacto de água, até soltar toda a tinta mal aderente.

Descontaminar as superfícies, caso haja manchas de fungos, musgos ou algas, com desinfectante (Refª 1062). Deixar actuar o produto durante 2h – 6h.

Lavar a superfície com jacto de água e deixar secar até 24h (depende das condições atmosféricas)

Aplicar uma demão do primário NIVALITE (Refª 1038) e deixar secar 24h.

Iniciar a aplicação da 1ª demão.

**LAVAGEM DO EQUIPAMENTO**

Com água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 1Lt, 5Lts e 15Lts

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/**c**) **40** g/l (2010)

Este produto contém no máx: **0,6** g/l COV, no produto pronto a usar.

Actualizada em 14-11-17