** FICHA TÉCNICA**

**MEMBRANA ELÁSTICA Ref.1009**

**Tipo profissional**

**TIPO**

Produto baseado numa emulsão copolímera de modo a proporcionar filme encorpado, flexível e impermeável, com efeito decorativo e protecção no exterior. Possui boa resistência aos raios UV, aos alcalis e a todos os agentes atmosféricos.

**UTILIZAÇÃO**

Aplica-se em exteriores, sobre superfícies novas ou repinturas.

Fácil aplicação, muito boa aderência sobre os materiais convencionais, usados na construção civil.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Branco  |
| **ASPECTO** | Viscoso |
| **BRILHO** | Mate aveludado |
| **DENSIDADE (20º)** | 1.30 |
| **SECAGEM (20º)** | 30 m |
| **VISCOSIDADE (20º) Brookfield (RVF)** | 30000 cps |
| **INFLAMABILIDADE** | Nula |
| **RENDIMENTO** | 1L P/4-6m2 (demão) |
| **ESTABILIDADE EM STOCK** | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO**

Aplica-se à trincha e/ou rolo de pêlo.

**CONSIDERAÇÕES DE PRÉ – APLICAÇÃO**

As superfícies devem estar limpas, secas e isentas de poeiras e humidades. Deve evitar-se (??? OU NÃO SE APLICA) o tempo húmido, chuvoso, vento forte e temperaturas altas.

**SISTEMAS DE PINTURAS PRÉ – ACABAMENTO**

Sobre superfícies novas:

Aplicar uma demão do primário NIVALITE (Refª 38) e deixar secar 24h (dependendo das condições atmosféricas).

Sobre pinturas velhas e caiações:

Deve fazer-se uma raspagem do filme velho ou decapagem com jacto de água até soltar toda a tinta mal aderente.

Descontaminar as superfícies, caso haja manchas de fungos, musgos ou algas com desinfectante (Refª 62). Deixar actuar o produto durante 24h.

Lavar a superfície com jacto de água e deixar secar bem, até 24h (dependendo das condições atmosféricas).

Aplicar uma demão do primário NIVALITE (Refª 38) e deixar secar 24h (dependendo das condições atmosféricas).

**SISTEMA DE PINTURAS ACABAMENTO**

Aplicar a 1ª demão de membrana elástica “tipo profissional lisa” (Refª 09) diluída com 10-20% água. Deixar secar no mínimo 6h (dependendo das condições atmosféricas).

Aplicar 2ª e 3ª demãos, com a consistência indicada na embalagem, com intervalos de 24h.

As aplicações devem ser feitas em sistemas cruzados, a fim de colmatar eventuais micro-crateras e/ou micro-bolhas.

**LAVAGEM EQUIPAMENTO**

Com água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 20Lts.

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da UE para este produto (Cat A/**c**) **40** g/l (2010)

Contém no máx: **13,50** g/l COV.

Actualizada em 27-01-14