FICHA TÉCNICA

NIVALUR			      Ref.1015

Esmalte aquoso brilhante - Interior | Exterior

TIPO

Baseado numa emulsão aquosa 100% acrílica, proporcionando um produto de elevada qualidade geral.

UTILIZAÇÃO

Aplica-se em interiores ou exteriores, quer sobre madeira, minerais e/ou metais. Os substratos devem ser previamente preparados com primário adequado, isto é, dependendo do tipo do metal.

Aplica-se facilmente, não tem cheiro, bom brilho e óptima permanência de brancura. Nesta última característica, eleva-se aos tradicionais esmaltes sintéticos alquídicos, que amarelecem passado algum tempo.

O rendimento é cerca 10 – 12m2 /L, e por demão. Torna-se económico e é mais saudável para o aplicador e ambiente, devido o diluente ser água.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| COR | Branco |
| --- | --- |
| ASPECTO | Líquido |
| BRILHO | Brilhante |
| DENSIDADE (20º) | + - 1.25 |
| SECAGEM (20º) | 1h |
| RENDIMENTO | 10/12M2 |
| VISCOSIDADE (20º) Brookfield (RVF) | 8500 cps |
| INFLAMABILIDADE | Nula |
| ESTABILIDADE EM STOCK | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

PROCESSOS DE APLICAÇÃO E SISTEMAS DE PINTURAS

Aplica-se à trincha e/ou rolo e/ou pistola esp.

PINTURAS EM INTERIORES

Deve diluir-se entre 5 – 10% água para aplicação da 1ª demão.

Pode aplicar-se a 2ª demão e/ou 3ª, se necessário, com intervalos de 24h, no mínimo.

Por ser um esmalte de acabamento, e podendo ser aplicado em variados substratos, aconselhamos para cada fim a que se destine, aplicar-se o respectivo primário específico.

Para paredes de interiores, aconselhamos o uso do primário NIVAPRIMER (Refª 1037), diluído com +- 5% água limpa.

Em paredes exteriores, aconselhamos o uso do primário NIVALITE (Refª 1038), diluído com 5% diluente (Refª 1036).

Sobre madeiras recomendamos pré tratamento com NIVACAPA (Refª 1024), podendo ser aplicado o NIVALUR diretamente, desde que a superfície esteja bem consolidada.

No caso de pretender aplicar sobre metais, aconselhamos a consultar o nosso departamento técnico.

LAVAGEM DO EQUIPAMENTO

Com água.

TIPO DE EMBALAGEM

Embalagens de 1L, 5Lts, e 15Lts.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

NOTA IMPORTANTE

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/d) 130 g/l (2010)

Este produto contém no máx: 70.00 g/l COV no produto pronto a usar.

Atualizada em 16/11/2017