** FICHA TÉCNICA**

**NIVAMATE - PLUS Ref.1031**

**Tinta plástica mate – Exterior**

**TIPO**

Tinta formulada com base numa emulsão copolímera vinílica e pigmentos seleccionados de modo rigoroso. Proporciona filme seco resistente à alcalinidade e aos agentes atmosféricos. Distingue-se também pela boa capacidade anti-fungicídica.

**UTILIZAÇÃO**

Produto formulado para aplicação no exterior, podendo também ser aplicado no interior. Exibe boa permanência dos tons apresentando aspecto mate/aveludado.

Aplica-se sobre qualquer superfície devidamente pré-tratada.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Branco / Cores do catálogo |
| **ASPECTO** | Mate |
| **DILUENTE** | Água |
| **DENSIDADE (20º)** | + - 1.40 |
| **SECAGEM (20º)** | 1h |
| **VISCOSIDADE (20º) Brookfield (RVF)** | 10000 cps |
| **INFLAMABILIDADE** | Nula |
| **RENDIMENTO** | 8-10m2/L por demão (variando com o estado da superfície) |
| **ESTABILIDADE EM STOCK** | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO E SISTEMAS DE PINTURAS**

Aplica-se à trincha e/ou rolo e/ou pistola. A 1ª demão deve ser diluída com 10-15% água. As demãos seguintes devem ser diluídas entre 5-10%. O intervalo entre demãos é de 4h, dependendo das condições atmosféricas.

**PINTURAS SOBRE REBOCO NOVO**

Aplicar previamente uma demão do primário NIVALITE (Ref.ª 1038), diluído com 5% diluente (Ref.ª 1036). Deixar secar 24h.

Aplicar a 1ª demão tinta diluída 10-15% água. A 2ª demão aplicar-se-á passadas 6h, dependendo das condições atmosféricas.

**PINTURAS SOBRE SUPERFÍCIES VELHAS**

Deve desengordurar e desinfectar a superfície a aplicar, com DESINFECTANTE (Ref.ª 1062). Deixar actuar 24h.

Lavar a superfície afectada com jacto de água e deixar secar.

O número de demãos a aplicar, a diluição e os tempos de intervalo a respeitar, são conforme o exemplo anterior.

O rendimento da tinta plástica NIVAMATE PLUS (Ref.ª 1031) varia consoante o estado e tipo superfícies a aplicar. Em condições normais:

- Superfícies lisas – 10-12m2/L e por demão

- Superfícies rugosas – 8-10m2/L e por demão

**LAVAGEM DO EQUIPAMENTO**

Com água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 1L, 5Lts, e 15Lts.

**HIGIENE E SUGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso de necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite COV da EU para este tipo de produto Cat A/**c**: **40** g/l (2010)

Este produto contém no máx: COV: **23.00**g/l

Actualizada em 20/01/2015