FICHA TÉCNICA

NIVASEAL			     Ref.1089

REVESTIMENTO CIMENTÍCIO

TIPO

Produto líquido, baseado numa emulsão internamente plastificada, com forte compatibilidade com cimento.

UTILIZAÇÃO

Aplica-se sobre substratos de alvenaria, reboco, fibrocimento, tijolo e até sobre superfícies metálicas, desde que previamente tratadas com primário específico.

Proporciona excelente aderência e impermeabilização das superfícies, sendo indicado para uso em exteriores e interiores.

Aplica-se normalmente na estanquecidade de terraços e empenas, assim como em caves e paredes húmidas, antes do acabamento.

O rendimento teórico varia conforme o tipo de superfície, contudo, podemos adiantar uma ordem de grandeza aprox. 1L /m2. por demão.

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

| COR | Branco |
| --- | --- |
| ASPECTO | Líquido |
| BRILHO | Acetinado |
| DENSIDADE (20º) | 1.00 |
| SECAGEM (20º) | 1h |
| REPINTURA | 24h |
| RENDIMENTO | 1L/m2 |
| INFLAMABILIDADE | Nula |
| ESTABILIDADE EM STOCK | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

PROCESSOS DE APLICAÇÃO

Aplica-se à trincha e rolo.

CONSIDERAÇÕES DE PRÉ – APLICAÇÃO

As superfícies devem estar bem limpas, secas e isentas de poeiras e humidades.

Também devem estar livres de resíduos e substrato mal aderentes.

PREPARAÇÃO DA MISTURA

Adicionar o cimento à resina, em partes iguais, sob agitação mecânica, em baixo regime, para evitar formação de espuma em excesso. Agitar até mistura homogénea, sem caroços ou grumos.

Aplicar o produto em camada uniforme, e deixar secar 24 h (preferencialmente).

LAVAGEM EQUIPAMENTO

Com água.

TIPO DE EMBALAGEM

Embalagens de 5Lts e 15Lts.

HIGIENE E SEGURANÇA

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água limpa em abundância. No caso necessidade deve consultar o seu médico.

Mais informação, sobre saúde e ambiente, consultar, ficha de dados de segurança do produto.

NOTA IMPORTANTE

É da responsabilidade do utilizador, tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como também ser da sua responsabilidade, do processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

As condições de trabalho por vezes divergem, recomendamos que se faça um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é também variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos, também podem variar, conforme a temperatura ambiente, e /ou estado do tempo atmosférico, daqui os dados por nós fornecidos não poderem ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/g) 30 g/l (2010)

Este produto contém no máx: 6.90 g/l COV.

Actualizada em 04/03/2015