** FICHA TÉCNICA**

**NIVATEX Ref.1060**

**Tinta plástica texturada fina acrílica 100% pura | Interior - Exterior**

**TIPO**

Produto baseado num copolímero acrilato especial e pigmentos selecionados, mais agentes fungicídicos, de modo a conferir filmes flexíveis e impermeabilizantes, de belo efeito decorativo, resistência aos raios U.V., aos alcális, fungos e algas, e aos mais variados agentes atmosféricos.

Os agentes auxiliares sólidos são base siliciosa, completando deste modo, uma tinta de elevada qualidade.

**UTILIZAÇÃO**

Em exteriores, aplicado em duas demãos. Apresentando um aspecto liso acetinado, ligeiramente texturado. Possui bom poder de resistência às dilatações dos materiais convencionais usados na construção civil. Sugere-se este acabamento em rebocos lisos e uniformes, para colmatar pequenas fissuras.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Branco | Cores |
| **ASPECTO** | Viscoso |
| **BRILHO** | Acetinado |
| **DENSIDADE (20º)** | +- 1.30 |
| **SECAGEM (20º)** | 30m – 1h |
| **VISCOSIDADE (20º) Brookfield (RVF)** | 30000 cps |
| **RENDIMENTO** | 4/6L/M2 |
| **INFLAMABILIDADE** | Nula |
| **ESTABILIDADE EM STOCK** | 1 ano – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas |

**PROCESSOS DE APLICAÇÃO**

Aplica-se à trincha e rolo de pelo.

**CONSIDERAÇÕES DE PRÉ – APLICAÇÃO**

Pode ser aplicado sobre repinturas e rebocos novos. As superfícies devem estar bem limpas, isentas de poeiras e humidades. Como se trata de um produto para aplicação no exterior, deve-se evitar o tempo húmido, chuvoso, vento forte, e temperaturas altas.

**SISTEMAS DE PINTURAS**

**Sobre superfícies novas**

Aplicação geral do primário de aderência com cobertura, NIVALITE Refª 1038, diluído com 5% de DILUENTE P/ NIVALITE Refª 1036, e deixar secar durante 24h.

**SOBRE PINTURAS E/OU SUPERFÍCIES ANTIGAS**

Lavar as paredes com jacto de água, raspar a tinta mal aderente e descontaminar as possíveis manchas de fungos, musgos e algas, com DESINFETANTE Refª 1062. Deixar actuar o desinfectante durante 24h.Após isto, lavar a superfície com jacto de água, e deixar secar bem.

Aplicar uma demão do primário semelhante ao ponto anterior.

**SISTEMAS DE PINTURAS (ACABAMENTOS)**

Em qualquer das situações, aplicar uma demão diluída com 5-10% de água.

As restantes demãos (2), devem ser aplicadas à viscosidade tal qual conforme é fornecida, com um intervalo de 24h.

As aplicações devem ser em sistema cruzado, a fim de colmatar eventuais micro-crateras.

**LAVAGEM EQUIPAMENTO**

Com água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 5Lts e 15Lts.

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água limpa em abundância. No caso necessidade deve consultar o seu médico.

Mais informação, sobre saúde e ambiente, consultar, ficha de dados de segurança do produto.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador, tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como também ser da sua responsabilidade, do processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

As condições de trabalho por vezes divergem, recomendamos que se faça um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é também variável conforme o estado do substrato e índice de absorção dos mesmos.

Os intervalos entre demãos, também podem variar, conforme a temperatura ambiente, e /ou estado do tempo atmosférico, daqui os dados por nós fornecidos não poderem ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

O limite da EU para este tipo de produto (Cat A/c) 40 g/l (2010)

Este produto contém no máx: 19,50 g/l COV.

Atualizada em 21/03/16