** FICHA TÉCNICA**

**IMPERMEABILIZANTE 2K Ref.1389**

**TIPO**

Impermeabilizante de excelente aderência em suportes vidrados. Promove a elasticidade do cimento. Aditivo aquoso acrílico. Baixa absorção de água.

**UTILIZAÇÃO**

Recomendado para adição a argamassas cimentícias, com a finalidade de melhorar a aderência a substratos difíceis, pastilha vidrada, de modo a formar uma película impermeável. Pode ainda ser utilizado como aditivo de cimento, de forma a garantir a união com cimento envelhecido em reparações (pilares, lajes).

Utilização em todo o tipo de suportes usados em construção.

**CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **COR** | Incolor |
| **ASPECTO** |  - |
| **BRILHO** |  - |
| **DENSIDADE (23º)** | 1.02+ - 0.03 |
| **SECAGEM (20º) / REPINTURA**  | 3 h / 24 h |
| **VISCOSIDADE (23º)** | 3000 + - 1000 cP |
| **INFLAMABILIDADE** | -  |
| **RENDIMENTO** | 1 a 2 m2/L (espátula); 6 a 8 m2/L (rolo) |
| **ESTABILIDADE EM STOCK** | 2 anos – Embalagens de origem, cheias e bem fechadas, protegidas da luz, calor e humidade |

**PROCESSOS DE APLICAÇÂO**

Aplica-se à trincha, rolo anti-gota ou espátula. Agitar o produto até à completa homogeneização.

Forma de adição dos componentes:

|  |  |
| --- | --- |
| Impermeabilizante 2K Cimento PortlandÁgua | A proporção da mistura é de 1:1 em volume. Deve ser adicionado o mínimo de água possível apenas o necessário para facilitar a aplicação |
|  |  |
| OU |  |
|  |  |
| Impermeabilizante 2KCimento PortlandÁguaAreia | Caso se pretenda um efeito areado ou um aumento da flexibilidade e menor tenacidade da mistura. A adição de areia é realizada sobre a mistura anterior mas nunca deve ser três vezes superior à quantidade de cimento |

No caso de impermeabilizações horizontais, aconselhamos a aplicação de duas demãos, utilizando uma espátula dentada e aplicação de uma rede de fibra de vidro entre demãos colada sobre a primeira demão ainda fresca.

**CONSIDERAÇÕES DE PRÉ – APLICAÇÃO**

As superfícies devem estar coesas, sem fendas, limpas, secas e isentas de areias, poeiras, gorduras e humidades.

Caso o substrato esteja contaminado com fungos e algas, deve aplicar uma solução de limpeza, antes da aplicação.

**SISTEMAS DE APLICAÇÃO**

**ESPÁTULA DENTADA**

Aplicar a 1ª demão com uma espátula dentada de 4mm, colar a rede de fibra de vidro sobre esta demão fresca e apertar com uma espátula lisa. Após esta argamassa começar a ganhar presa, pode ser aplicada a segunda demão com a espátula dentada de 2mm e alisar com a espátula lisa. Espessura total: 2mm+1mm=3mm, 2,1L/m2 para os 3mm de Impermeabilizante 2K

**Nota**: Não ultrapassar os 3mm de espessura húmida por demão para evitar fenómenos de elevada contração.

**APLICAÇÃO A ROLO**

Para aplicações a rolo, é necessário aumentar a quantidade de água para melhorar a aplicação. Não se aconselha este tipo de aplicações para superfícies horizontais. O rendimento por demão é de 6-8 m2/1L. Aconselha-se a aplicação de, no mínimo, 3 demãos.

Para aplicações sobre superfícies de extrema dificuldade de aderência, cimento vidrado/estalado ou pastilha, convém aplicar uma solução 1:2 em volume (1 litro de Impermeabilizante 2K / 2 litros de água). Imediatamente após a aplicação deste primário e, sem deixar secar, deve ser aplicada a mistura seguindo a formulação acima.

**REALIZAÇÃO DA ARGAMASSA:**

Abrir a embalagem e, com o auxílio de um agitador eléctrico de baixa rotação, homogeneizar a resina. Adicionar lentamente o cimento, sempre sobre agitação. Após a completa adição do cimento, manter a agitação até garantir que o produto se encontra uniforme e sem formação de grumos. Adicionar a água, lentamente, à mistura até se obter a viscosidade desejada (no caso de aplicações com a espátula dentada não exceder os 5% em volume).

**CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO**

A temperatura do suporte tem de estar 5ºC acima da temperatura de orvalho, mas não pode estar quente (exposição solar). Não aplicar o produto com temperatura ambiente inferior a 7ºC.

**LAVAGEM DO EQUIPAMENTO**

Com água.

**TIPO DE EMBALAGEM**

Embalagens de 1Lt, 5Lts e 15Lts

**HIGIENE E SEGURANÇA**

Em caso de projecção para os olhos, deve lavar-se muito bem com água em abundância. No caso necessidade deve consultar um médico.

Para mais informações, sobre saúde e ambiente, consultar ficha de dados de segurança do produto.

**TEOR DE COV**

O produto não está abrangido pela legislação que limita o teor de COV.

**NOTA IMPORTANTE**

É da responsabilidade do utilizador tomar providências para cumprimento das leis actuais e regulamentações locais, no que se refere à protecção do ambiente, assim como é da sua responsabilidade o processo de aplicação e uso diferente do indicado nesta ficha técnica.

Recomenda-se um ensaio prévio da aplicação do produto.

O rendimento é variável conforme o estado do substrato e índice de absorção do mesmo.

Os intervalos entre demãos podem variar, conforme a temperatura ambiente e/ou estado das condições atmosféricas. Os dados fornecidos podem não ser exactos, servindo meramente como ordem orientativa.

Em caso de dúvida, consulte o nosso serviço de apoio técnico.

Atualizada em Set-19